第 1 页  共 1 页

| 作 业 指 导 书 进货检验规范（导电橡胶） | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第 2 版 | 第 0 次修改 |
|  | 生效日期 |  |
| 1 目的及适用范围 本检验规范的目的是保证本公司所购导电橡胶的质量符合要求。 本检验规范适用于汉王制造有限公司无特殊要求的导电橡胶。 2 参照文件： 本作业规范参照本公司程序文件《进货检验控制程序》，《电子产品（包括元器件）外观检查和尺寸检验规范》以及相关可靠性试验和相关技术、设计参数资料及GB2828和GB2829抽样程序。 3 规范内容： 测试工量具及仪表：数字万用表（UT54），游标卡尺，测力计 缺陷分类及定义： A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 判定依据：抽样检验依GB2828标准，取一般检验水平Ⅱ；AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0 。标有◆号的检验项目抽样检验依GB2829标准，规定RQL 为30，DL为III， 抽样方案为：n = 6 ， Ac = 0 ， Re = 1 。 检验项目、标准、缺陷分类一览表 缺 陷 分 类 序号 检验项目 验收标准 验收方法及工具 A B C 1 按力 用测力计测量，应在1.2±0.6N ，主观弹力良好 万用表 √ 2 接触电阻 把导电橡胶对正按键板按下，测量对应按键引出端电阻应≤100欧 万用表、按键板 √ ◆3 伸长度 用两夹子夹紧导电橡胶两端，一端固定，一端以均匀且同一平面的作用 力使其长至原来的150%，导电橡胶不断裂，放开后恢复原状为合格 测力计 √ 4 外观检查 表面平滑，清洁，无破损，无划伤，无变形，颜色正常 目测 √ 5 尺寸 符合设计要求 游标卡尺 √ 6 材料 符合设计要求 验来料出厂合格证 √ 7 包装 包装良好,随附出厂时间及检验合格证 目测 √ 相关记录与表格 《进货检验报告》 HWM-QR099- |
| 批准人签名 |  | 审核人签名 |  | 制定人签名 |  |
| 批准日期 |  | 审核日期 |  | 制定日期 |  |

# Text boxes

分发号

受控状态